绿色建材评价技术导则

——砌体材料

（试行）

2015年4月

目  录

1 总则	2

2 术语	2

3 基本规定	2

4 控制项	3

5 评分项	4

5.1  节能	4

5.2  减排	5

5.3  安全	5

5.4  便利	6

5.5  可循环	6

6 加分项	7

- 1 总则

1.0.1为科学引导和规范管理我国绿色砌体材料评价与标识工作，加快绿色建材推广应用、支撑绿色建筑选材，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于除复合砌块外的砌体材料绿色建材评价。

1.0.3 绿色砌体材料评价时在符合本导则的要求和各地域特征的同时，还应符合国家相关法律、法规和标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　砌体材料

由烧结或非烧结生产工艺制成的实（空）心或多孔直角六面体块材。

- 3 基本规定

3.0.1　评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。控制项为进行绿色砌体材料评价必须满足的指标，参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分。总得分按照式3.0.1-1和式3.0.1-2计算。权重见表3.0.1。

Q总 = Q评 + Q加                （3.0.1-1）

Q评 =Σwi Qi                （3.0.1-2）

式中：

Q总——总分；

Q评——评分项得分；

Q加——加分项得分；

wi ——评分项各指标权重；

Qi ——评分项各指标得分。

表3.0.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.25 | 5.1.1单位产品生产能耗 | 0.10 |
|  |  | 5.1.2原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 5.1.3单位产品淡水消耗 | 0.05 |
|  |  | 5.1.4能源管理体系认证 | 0.05 |
| 减排 | 0.10 | 5.2.1厂区大气污染物和污水排放 | 0.05 |
|  |  | 5.2.2产品认证或评价，环境产品声明（EPD）报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.30 | 5.3.1安全生产标准化水平 | 0.05 |
|  |  | 5.3.2干燥收缩率、吸水率 | 0.10 |
|  |  | 5.3.3抗冻性 | 0.05 |
|  |  | 5.3.4抗压强度、块体密度 | 0.10 |
| 便利 | 0.20 | 5.4.1易施工性 | 0.05 |
|  |  | 5.4.2尺寸精度 | 0.10 |
|  |  | 5.4.3适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.15 | 5.5.1回收和再利用 | 0.05 |
|  |  | 5.5.2废弃物利用 | 0.10 |

3.0.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

3.0.3　绿色砌体材料由低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级，三个等级都应满足本导则所有控制项的要求，并按评分项和加分项的总得分确定等级。三个等级划分见表3.0.3。

表3.0.3 绿色建材等级划分

| 等级 | ★ | ★★ | ★★★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q总）区间 | 60≤Q总＜70 | 70≤Q总＜85 | Q总≥85 |

- 4 控制项

4.0.1  砌体材料生产企业应符合表4.0.1的要求，且不得以粘土为主要原材料。

表4.0.1  生产企业基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297的要求，二级 |
| 污水排放 | 满足《污水综合排放标准》GB 8978的要求，二级 |
| 噪声排放 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的要求 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 | 通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证 |

4.0.2  砌体材料应具备详细、可行的应用技术文件。

4.0.3　砌体材料的基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

4.0.4　砌体材料的放射性应满足《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

- 5 评分项

5.1  节能

5.1.1　单位产品生产能耗按照表5.1.1评分。

表5.1.1 单位产品生产能耗

| 分类 | 评分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60分 | 100分 |
| 加气混凝土 | 18kgce/m3＜E≤20kgce/m3 | E≤18kgce/m3 |
| 灰砂砖 | 17kgce/m3＜E≤18.4kgce/m3 | E≤17kgce/m3 |
| 烧结类 | 符合GB30526准入值的规定 | 符合GB30526先进值的规定 |
| 水泥制品 | 三年能耗持续改进，由专家评分 |  |

5.1.2  原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1  累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2  500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.1.3  单位产品淡水消耗评分规则如下：

1  不大于400kg /m³但大于350kg /m³，得20分；

2  不大于350kg /m³但大于300kg /m³，得40分；

3  不大于300kg /m³但大于200kg /m³，得60分；

4  不大于200kg /m³但大于100kg /m³，得80分；

5  不大于100kg /m³，得100分。

5.1.4  通过GB/T 23331 能源管理体系认证，得100分。

5.2  减排

5.2.1  厂区大气污染物、污水和噪声排放评分为以下各条之和：

1  符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297规定的一（查一下国标）级，得50分；

2  符合《污水综合排放标准》GB 8978规定的一级，得50分。

5.2.2  通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）报告。评分为以下两条得分之和：

1  通过产品认证或评价，总分50分，由专家评分；

2  提交环境产品声明（EPD）报告，总分50分，由专家评分。

5.3  安全

5.3.1  安全生产标准化水平符合《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的2级，得60分；符合1级，得100分。

5.3.2　非烧结类砌体材料的干燥收缩指标和烧结类砌体材料的吸水率指标按照表5.3.2评分。

表5.3.2 非烧结类砌体材料的干燥收缩指标和烧结类砌体材料的吸水率

| 非烧结类砌体材料干燥收缩指标 | 烧结类砌体材料的吸水率 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 不大于0.70mm/m但大于0.60mm/m | 不大于25%但大于20% | 60分 |
| 不大于0.60mm/m但大于0.40mm/m | 不大于20%但大于15% | 80分 |
| 不大于0.40mm/m | 不大于15% | 100分 |

5.3.3　砌体材料的抗冻性指标（按照相应产品标准进行冻融试验后的抗压强度损失率）评分规则如下：

1  不大于25%但大于20%，得20分；

2  不大于20%但大于15%，得40分；

3  不大于15%但大于10%，得60分；

4  不大于10%但大于5%，得80分；

4  不大于5%，得100分。

5.3.4  抗压强度和非承重类产品的块体密度按照表5.3.4评分：

表5.3.4 抗压强度与块体密度评分表

| 分类 | 指标要求 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承重类 | 非承重类 |
| 实测强度与设计强度的比值 | 不小于1.0但小于1.05 | 40 | 20 |
|  | 不小于1.05但小于1.10 | 60 | 30 |
|  | 不小于1.10但小于1.15 | 80 | 40 |
|  | 不小于1.15 | 100 | 50 |
| 设计密度与实测密度的比值 | 不小于1.0但小于1.05 | —— | 20 |
|  | 不小于1.05但小于1.10 | —— | 30 |
|  | 不小于1.10但小于1.15 | —— | 40 |
|  | 不小于1.15 | —— | 50 |

5.4  便利

5.4.1　砌体材料的施工性评分为以下两条得分之和：

1  标准化设计，符合建筑模数要求，总分50分，由专家评分；

2  根据建筑要求尺寸订制预制，减少现场切割，总分50分，由专家评分。

5.4.2  砌体材料尺寸精度比相应产品标准提高50%，得60分；比相应产品标准提高100%，得100分。

5.4.3  砌体材料的适用性与经济性评分为以下两条之和：

1  与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

5.5  可循环

5.5.1  砌体材料回收和再利用评分规则如下：

1  可再生利用，但需要经过复杂的拆除、回收和加工过程，得30分；

2  可再生利用，只需要经过简单的拆除、回收和加工过程，得60分；

3  拆卸后即可回收利用，简单方便，无需二次加工，得100分。

5.5.2  废弃物利用评分规则如下：

1  不小于10%但小于30%，得20分；

2  不小于30%但小于45%，得40分；

3  不小于45%但小于60%，得60分；

4  不小于60%但小于70%，得80分；

5  不小于70%，得100分。

- 6 加分项

6.0.1  砌体材料生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

6.0.2  砌体材料具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分3分，由专家评分。